D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE

# D.05.03.05.	WARSTWA WYRÓWNAWCZ A I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA  Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ

- WSTĘP.

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy

dolnej  i górnej  z mieszanki mineralno-asfaltowej  przy realizacji inwestycji:

,,Przebudowa  drogi gminnej przez wieś NIEPIEKŁA

od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb”

1.2. 	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy

wyrównawczej i  nawierzchni  bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego) masą wg

normy PN-S-96025 dla kategorii ruchu KR1 na odcinkach:

- nawierzchnia bitumiczna warstwa dolna (wyrównawcza) grubość warstwy  po zagęszczeniu 4 cm

- nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna  grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00.

- MATERIAŁY

  - Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00.

,,Wymagania ogólne” pkt.2.

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy ścieralnej o uziarnieniu 0/12,8 mm należy

stosować:

- asfalt D50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunków polskich

- kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112 łamane zwykłe

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111

- grys i żwir kruszony wg PN-S-96025 Załącznik G

- piasek wg PN-B-11113

- wypełniacz mineralny wg PN-S-96504

- środek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej

  - Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnię należy wykonać dla kategorii ruchu KR1

Warstwa ścieralna nawierzchni powinna być wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego)

Średnio ziarnistej o grubości warstwy 4 cm zgodnie z normą PN-S-96025 dla kategorii ruchu 1.

  - Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się kruszywo łamane,

naturalne i uszlachetnione. Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST.

    - Kruszywo łamane – grysy

    - Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego przedstawiają tablice 1 i 2.

Tablica 1.	Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ścieralność w bębnie kulowym: |  |
|  | a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy nie więcej niż: |  |
|  | - w grysie | 25 |
|  | b) po 1/5 pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie nie więcej niż | 25 |
| 2 | Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej niż: |  |
|  | a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych: |  |
|  | - frakcji 46,3 mm | 1,5 |
|  | - frakcji powyżej 2 mm | 1,2 |
|  | a) dla kruszyw osadowych | 2,0 |
| 3 | Mrozoodporność nie więcej niż | 2,0 |
| 4 | Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, nie więcej niż | 10 |

Tablica 2.	Wymagania dla grysu

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skład ziarnowy |  |
|  | a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, dla frakcji, % masy, nie więcej niż: |  |
|  | - w grysie 6,3 – 20,0 mm | 1,5 |
|  | - w grysie 2,0 – 6,3 mm | 2,0 |
|  | b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy nie mniej niż: |  |
|  | - w grysie 6,3 – 20,0 mm | 85,0 |
|  | - w grysie 2,0 – 6,3 mm | 80,0 |
|  | c) zawartość podziarn dla frakcji, % masy, nie więcej niż: |  |
|  | - w grysie 6,3 – 20,0 mm | 10,0 |
|  | - w grysie 2,0 – 6,3 mm | 15,0 |
|  | d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: | 8,0 |
| 2 | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: | 0,1 |
| 3 | Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie więcej niż: | 30 |
| 4 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy | Nie ciemniejsza niż wzorcowa wg PN-EN 1744-1 |

    - Kruszywo łamane – piasek, mieszanka drobna granulowana

Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej przedstawia tablica 3.

Tablica 3.	Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  |  | Piasek łamany | Mieszanka drobna granulowana |
| 1 | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Wskaźnik piaskowy, nie więcej niż: |  |  |
|  | a) dla kruszywa z wyjątkiem wapieni | 65 | 65 |
|  | b) dla kruszywa z wapieni | 40 | 40 |
| 3 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy | Nie ciemniejsza niż wzorcowa wg PN-B-06714 |
| 4 | Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: | 15 | 15 |
| 5 | Zawartość frakcji 2,0; 4,0 mm, % masy powyżej: | - | 15 |

    - Kruszywo naturalne

Kruszywo naturalne: żwir, mieszanka kruszywa naturalnego, żwiry kruszone, piasek.

Wymagania dla żwirów kruszonych podano w tabeli 3. Wymagania dla piasku podano w tabeli 4.

Tablica 3.	Wymagania dla żwirów kruszonych

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  |  | grys | żwir |
| 1 | Ścieralność w bębnie kulowym: |  |
|  | a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy nie więcej niż | 25 |
|  | b) po 1/5 pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż: | 25 |
| 2 | Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie więcej niż | 1,5 |
| 3 | Mrozoodporność % ubytku masy, nie więcej niż: | 2,5 |
| 4 | Zawartość ziaren pokruszonych, % masy, nie mniej niż: | ≤ 10,0 | ≥ 70,0 |
| 5 | Ziarna mniejsze niż 0,075 mm odsiane na mokro, % masy, nie więcej niż | - | 1,5 |
| 6 | Zawartość frakcji podstawowych łącznie % masy, nie mniej niż: |  |
|  | a) dla frakcji 2,0 – 6,3 mm | 80,0 |
|  | b) dla frakcji pow. 6,3 mm | 85,0 |
| 7 | Podziarna, % masy, nie więcej niż: |  |
|  | a) dla frakcji 2,0 – 6,3 mm | 15,0 |
|  | b) dla frakcji pow. 6,3 mm | 10,0 |
| 8 | Nadziarno, % masy nie więcej niż | 8,0 |
| 9 | Zanieczyszczenia obce, % masy, nie więcej niż | 0,1 |
| 10 | Zanieczyszczenia organiczne | Barwa cieczy nie ciemniejsza od barwy wzorcowej wg PN-EN 1744-1 |

Tablica 4.	Wymagania dla piasku

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skład ziarnowy |  |
|  | a) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy nie więcej niż | 2 |
|  | b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: | 10 |
| 2 | Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, masy nie więcej niż | 0,1 |
| 3 | Wskaźnik piaskowy większy od: | 60 |
| 4 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych | Barwa nie ciemniejsza od barwy wzorcowej |

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego 0/12,8 mm na wykonanie warstwy ścieralnej należy zastosować materiały:

| Lp. | Rodzaj materiałów / Numer normy | Rodzaj |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112 |  |
|  | a) z litego surowca skalnego ze skał: |  |
|  | - magmowych | kl. I, II; gat. 1,2 |
|  | - przeobrażonych | j.w. |
|  | - osadowych | j.w. |
|  | b) surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) | j.w. |
|  | c) z surowca naturalne rozdrobnionego | j.w. |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112 | - |
| 3 | Żwir i mieszanka wg PN-B-11111 | kl. I, II |
| 4 | Grys i żwir kruszony wg PN-S-96025 Załącznik G | kl. I, II gat. 1,2 |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113 | gat. 1,2 |
| 6 | Wypełniacz mineralny |  |
|  | a) wg PN-S-96504 | podstawowy, zastępczy |
|  | b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego | pyły z odpylania |
| 7 | Asfalt wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunków polskich | D 50/70 |

    - Wypełniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco należy stosować wypełniacz podstawowy.

Wypełniacz przeznaczony do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco, powinien spełniać wymagania

podane w tabeli 5.

Tablica 5.	Wymagania dla wypełniacza

| Lp. | Wymagania | Wypełniacz |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość cząstek ziarn mniejszych od, % masy, nie mniej niż |  |
|  | - 0,3 mm | 100 |
|  | - 0,074 mm | 80 |
| 2 | Wilgotność, % nie więcej niż | 1,0 |
| 3 | Powierzchnia właściwa, cm2/g | 2500  4500 |

Pochodzenie wypełniacza i cechy jakościowe powinny być zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

  - Lepiszcze

2.4.1.      Asfalt

Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie ścieralnej, należy stosować asfalt D-50/70, zgodnie z

PN-EN 12591.

Wymagania dla asfaltu drogowego podano w tablicy 6.

Tablica 6.	Wymagania dla asfaltów drogowych

| Właściwości | Wymagania | Metody badań |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wg |
| a) Penetracja w temp. 250C przy całkowitej masie 100 g (obciążnik, sworzeń, uchwyt igły) 10-1 mm | 50 -70 | PN-EN 1426 |
| b) Temperatura łamliwości 0C nie wyższa niż | -8 | PN-EN 12593 |
| c) Temperatura mięknienia 0C | 46 – 54 | PN-EN 1427 |
| d) Temperatura zapłonu, 0C nie wyższa niż | 230 | PN-EN 22592 |
| e) Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, % (m/m) | 99 | PN-EN 12592 |
| f) Zmiana masy po stężeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż % (m/m) | 0,5 | PN-EN 12607-1 |
| g) Pozostała penetracja po stężeniu, nie mniej niż % | 50 | PN-EN 1426 |
| h) Temperatura mięknienia po stężeniu, nie mniej niż, 0C | 48 | PN-EN 1427 |
| i) Wzrost temperatury mięknienia po stężeniu nie więcej niż, 0C | 9 | PN-EN 1427 |
| j) Parafiny, % masy, nie więcej niż % | 2,2 | PN-12606-1 |

Za jakość dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie (dostawa i producent)

powinny być uzgodnione z Kierownikiem Projektu.

Również do akceptacji Kierownika Projektu Wykonawca powinien przedstawić uzgodnione z dostawcą (producentem)

zasady jakościowego odbioru lepiszcza.

Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót lepiszczy pochodzących od różnych producentów. Zmiana

dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robót wymaga zgody Kierownika Projektu oraz opracowania nowej

recepty na mieszankę mineralno-bitumiczną.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego obioru dostaw oraz wykonania

laboratoryjnych badań kontrolnych.

    - Emulsja asfaltowa

Wymagania dla emulsji podano w ST.04.03.01. tabl. 1.

    - Środek adhezyjny

Jako środka adhezyjnego zwiększającego przyczepność asfaltu do kruszywa, należy używać tylko środka posiadającego

aprobatę techniczną. Środki te należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” pkt. 3.

  - Sprzęt do wykonania warstwy wyrównawczej

    - Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać wód i

wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. Wydajność wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę

dla danej budowy. Zaleca się wydajność minimalną 50 T/h. Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie gwarantujące

właściwą jakość wytwarzanej mieszanki.

Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się przy użyciu wagi sterowanej

automatycznie. Nie dopuszcza się sterowania ręcznego odważania składników.

    - Układarka mieszanki mineralno-bitumicznej

Układanie mieszanki może się odbywać tylko przy użyciu układarki sterowanej elektronicznie. Wydajność układarki

powinna być skorelowana z wydajnością otaczarki. Układarka powinna posiadać następujące wyposażenie:

- automatyczne sterowanie, pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz grubością,

- płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania,

- urządzenie do podgrzewania układarki.

    - Walce do zagęszczania i inny sprzęt

Do zagęszczania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego należy stosować walce statyczne ogumione i walce mieszane

z przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną. Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego

dwuwałowego z walcem ogumionym oraz na wygładzenie walca dwuwałowego średniego.

Wykonawca jest zobowiązany jest do utrzymania na budowie takiego sprzętu, jak: skrapiarka, szczotka mechaniczna

autocysterna z wodą, piła do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania próbek.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” pkt. 4.

  - Transport mieszanki

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:

- do transportu mieszanki można używać wyłącznie tylko wywrotek,

- czas transportu nie może przekraczać jednej i pół godziny (ok. 60 km),

- samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 7.5 - 10 ton,

- powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejeniu się mieszanki,

- samochody muszą być wyposażone w plandeki którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu,

- skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku, kiedy to układarka pcha sobą wywrotkę.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ściankami skrzyni wyposażonej w system grzewczy.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5

  - Przygotowanie podłoża

Podłoże pod ułożenie warstwy ścieralnej powinno być przygotowane przez oczyszczenie i skropienie, zgodnie z

wymaganiami D.04.03.01. ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

  - Projektowanie i wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

    - Opracowanie recepty

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Recepty powinny być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Kierownika Projektu do

wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.

Metoda projektowania polega na przyjęciu składu mieszanki i określeniu jej właściwości w odniesieniu do podanych

wymagań.

Zaprojektowana oraz wykonana mieszanka BA 0/12,8 mm powinna spełniać wymagania podane w tablicy 7.

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moduł sztywności pełzania1), Mpa nie mniej niż | Nie wymaga się |
| 2 | Stabilność próbek wg Marshalla w temperaturze 60 0C, zagęszczonych 2x50 uderzeń ubijaka, kN nie mniej niż | 5,5 |
| 3 | Odkształcenia próbek jw. mm | 2,0÷5,0 |
| 4 | Wolna przestrzeń w próbkach jw. % (v/v) | 1,5÷4,5 |
| 5 | Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw. % | 75÷90 |
| 6 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % nie mniej niż | 98,0 |
| 7 | Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) | 1,5÷5,0 |
| 1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej |

    - Wytwarzanie mieszanek

Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza się

do ręcznego sterowania produkcją.

Wytwórnia powinna być zlokalizowana w pobliżu prowadzonych robót nie dalej niż 60 km od miejsca wbudowania, co

pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciągu maksimum jednej godziny.

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowane na gorąco można produkować w sezonie od 15 kwietnia do

15 października. Ewentualne przedłużenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Kierownika Projektu w

przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych tj. temperatury ponad 100C.

Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego

zlecenie i zatwierdzonej przez Kierownika Projektu.

Produkcja mieszanki może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Kierownika Projektu.

Wykonawcy zobowiązany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki zapewniającego ciągłość produkcji i

układania mieszanki. Wykonawca opracowuje projekt mieszanki (recepty), który następnie po sprawdzeniu przez

Kierownika Projektu zostaje zatwierdzony do stosowania.

Bez ważnej zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie może rozpocząć produkcji. Wykonawca ponosi całą

odpowiedzialność za jakość produkcji.

Temperatura wytwarzania mieszanki z asfaltu D-70 powinna być w granicach 140 – 1600C (bezpośrednio przed

wysyłką).

    - Zaroby próbne i odcinek próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej jest zobowiązany do przeprowadzenia

w obecności Kierownika Projektu kontroli zarobów próbnych. W celu sprawdzenia zastosowanego sprzętu, technologii

robót, receptury laboratoryjnej należy wykonać w obecności Kierownika Projektu odcinek próbny długości 50 m. Po

zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu uzyskanych wyników mogą być podjęte właściwe roboty. Wymagania i

dopuszczalne tolerancje dla składników mieszanki mineralno-bitumicznej podano w p. 2.5.

  - Wbudowanie mieszanki

    - Warunki atmosferyczne

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej

i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 100C.

    - Układanie

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o wydajności skorelowanej z

wydajnością otaczarki.

Przed przystąpieniem do układania warstwy wiążącej powinna być wyznaczona niweleta. Warstwa ścieralna powinna

być układana o grubości 3 cm zgodnie z zaprojektowaną niweletą i spadkami poprzecznymi.

Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną prędkością w granicach 24 m na

minutę. Układanie warstwy wiążącej powinno odbywać się całą szerokością. Złącza poprzeczne należy wykonać poprzez

poprzeczne pionowe obcięcie a następnie posmarowanie lepiszczem. Temperatura mieszanki powinna być sprawdzana

regularnie i utrzymywana w stopniu uniemożliwiającym przegrzanie i jednocześnie pozwalającym na prawidłowe

rozścielenie i zagęszczenie.

    - Zagęszczenie mieszanki

Po przejściu układarki należy sprawdzić powierzchnię warstwy i usunąć wszelkie nierówności oraz zamiałować

rozsegregowane miejsca.

Powinny być zachowane podstawowe zasady zagęszczania:

- zagęszczanie należy przeprowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,

- najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym walca w celu uniknięcia sfalowań nawierzchni,

- rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu, podwyższając je w miarę wałowania,

- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 24 km/h na początku i w granicach 46 km/h w dalszej fazie wałowania,

- wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze,

- pierwsze przywałowanie powinno być wykonane przy użyciu walca stalowego statycznego.

Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu aż ostygnie do temperatury, przy

której stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje odcisków i deformacji.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 6.

  - Kontrola i badania laboratoryjne

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. Laboratorium Wykonawcy musi być

wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie badań kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji.

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych materiałów)

poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do badań końcowych (jakość wykonanej nawierzchni).

  - Badania jakości robót w czasie budowy

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie raportów do

Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie

wymagań jakości robót. Częstotliwość badań budowy przedstawiono w tablicy8.

Tablica 8.	Częstotliwość badań w czasie budowy

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Właściwości asfaltu | Dla każdej dostawy |
| 2 | Właściwości kruszywa |  |
| 3 | Właściwości wypełniacza |  |
| 4 | Zawartość asfaltu | 2 razy w ciągu dnia przy produkcji > 500 T 1 raz przy produkcji < 500 T |
| 5 | Uziarnienie mieszanki mineralnej |  |
| 6 | Stabilność według Marshalla |  |
| 7 | Zawartość wolnych przestrzeni | Codziennie |
| 8 | Zagęszczenie warstwy | 1 próbka |

  - Badania i pomiary wykonanej warstwy ścieralnej

    - Równość nawierzchni

Powierzchnia warstwy powinna być równa i ukształtowana zgodnie z Dokumentacją Projektową. Pomiaru nierówności w

kierunku podłużnym dokonuje się planografem w sposób ciągły. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą

co 100 metrów. Nierówności dla warstwy ścieralnej nie powinny przekraczać 9 mm.

    - Niweleta nawierzchni

Niweleta nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Tolerancja dla niwelety warstwy wiążącej

wynosi  10 mm. Niwelacja co 20 m i w punktach charakterystycznych.

    - Szerokość nawierzchni

Szerokość warstwy ścieralnej nawierzchni może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm., przy czym

oś jezdni wykonanej od projektowanej nie może być przesunięta o więcej niż 3 cm.

Częstotliwość pomiarów 10 x 1 km.

    - Grubość warstwy ścieralnej

Grubość warstw ścieralnej powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i wynosić  4,0 cm. Grubość warstwy

Wykonawca powinien mierzyć najpóźniej w 24 godziny po jej wykonaniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych

miejscach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 600 m2. Przed odbiorem

nawierzchni, Wykonawca sprawdzi grubość warstwy nawierzchni w obecności Kierownika Projektu przynajmniej w

trzech losowo wybranych punktach lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 1000 m2.

Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy  5 mm.

    - Wymagania dotyczące zagęszczenia

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje się to poprzez

wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać

mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się

przez porównanie gęstości strukturalnej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki

zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się w procentach. Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z

dwóch próbek.

Dopuszcza się inne metody badań zagęszczenia po akceptacji ich przez Kierownika Projektu. Wymagany wskaźnik

zagęszczenia wynosi dla warstwy wiążącej 98%.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7

7.2.		Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (1 metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

8.		ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i Kierownika Projektu jeżeli wszystkie pomiary

z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wynik pozytywne.

9.		PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Płaci się z 1 m2  wykonanej warstwy wyrównawczej i 1m2 warstwy ścieralnej nawierzchni.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Kierownika Projektu recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi,

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

- PN-EN 932-1	Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda pobierania próbek

- PN-EN 933-1	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.

- PN-EN 933-8	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Badania wskaźnika piaskowego.

- PN-EN 1097-6	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości.

- PN-EN 12591	Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. Specyfikacja do stosowania w warunkach polskich.

- PN-EN 12592	Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie rozpuszczalności

- PN-EN 12593	Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury łamliwości metodą Fraassa

- PN-EN 12607-1	Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza.

- PN-EN 12606-1	Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie zawartości parafiny. Metoda destylacji.

- PN-EN 1367-1	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie mrozoodporności.

- PN-EN 1426	Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą.

- PN-EN 1427	Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mięknienia. Metoda pierścień i kula.

- PN-EN 1744-1	Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.

- PN-B-11111	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – żwir i mieszanka.

- PN-B-11112	Kruszywa mineralne – kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113	Kruszywa mineralne – kruszywa do nawierzchni drogowych – piasek

- PN-S-02201	Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe, podział, nazwy i określenia

- PN-S-04001	Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

- PN-S-96022	Drogi samochodowe i lotniskowe – Nawierzchnie z betonu asfaltowego

- PN-S-96504	Drogi samochodowe – Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

- PN-S-96025	Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

- BN-68/8931-04	Drogi samochodowe – pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

  - Inne dokumenty

- Zasady projektowania betonu asfaltowego betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pod obciążeniem statycznym, IBDiM – Zeszyt 48, 1995r.

- Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-99 Zeszyt Nr 60, Warszawa 1999